구 분	동적 로프
제품명 (모델명)	파트론 11mm	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	등반 및 로프 훈련에 많이 사용되도록 설계된 다이나믹 로프입니다.
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 높은 안전율과 뛰어난 내구성을 지닌 다이나믹 로프입니다. • 로프 훈련 및 등반, 구조상황에 사용되도록 설계되었습니다. • 재 질 : 폴리아미드 100% • 지 름 : 11 mm • 길 이 : 200 M • 색 상 : 옐로우 • 중 량 : 79 g/m • 충 격 력 : 9.1 kN • 스태틱신장율 : 5.3 % • 다이나믹신장율 : 31 % • 외피 이탈도 : 0.4 % • 외피비율 : 39.7 % • 코어비율 : 60.3 % • 추락지탱횟수 : 16회 • 인 증 : CE EN892, UIAA
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)