구 분	정적 로프
제품명 (모델명)	pH-I LSK-스태틱 11A	제조사 (원산지)	말로우 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화학물질이 있는 화재 현장에서의 구조활동 시 산성에 반응하여 식별이 가능하게 하는 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • pH-I 스태틱은 강산에 노출되었을 시 황색에서 적색으로 변하는 특수한 마커 • pH-I(Permanent Halochromic Indicating)는 명확하게 영구적인 색상 변화를 나타내며 강산 화학 물질에 의하여 로프가 손상되어 폐기하는 시점을 나타냅니다. • 코어와 외피를 특수 처리한 고강도 스태틱로프 • 코어 부분은 복합적으로 직조하여 강도를 높이고, 외피는 16가닥으로 직조하여 외부손상을 최소화함. • 재 질 : 폴리아미드 나일론 100% 방수성 재질 • 지 름 : 11mm • 길 이 : 200M • 색 상 : 화이트/블랙/옐로마커 • 중 량 : 73.8g/m • 인장강도 : 35.3kN • 고리강도 : 30.9kN • 8자 매듭강도 : 21kN • 신 장 율 50/150kg : 2.4% • 수 축 률 : 4% • 외피 이탈도 : 0.4% • 외피비율 : 45% • 코어비율 : 55% • 추락지탱횟수 : 24회 테스트영상(외국) • 인 증 : CE EN1891 Type A, UKCA ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23356141
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)