구 분	정적 로프
제품명 (모델명)	울티마 픽스코어 스태틱 11A	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 또는 산악사고, 수난사고등의 구조활동 시 사용되는 고강도 스태틱 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 울티마 정적 로프는 혁신적인 최신 기술을 갖추고 있다. 그것은 정적 효과를 증가시키고 충격력을 감소 시킬 수 있는 유일한 스태틱로프 • 잘라내거나 찢어진 경우 코어와 외피 사이에 MEETIC 기술의 융합으로 외피밀림/추락으로부터 사용자를 보호합니다. • 오랜시간 로프 사용 시 유연성 및 접착성능을 유지하기 위해 코어와 외피 사이에 일반적인 접착제가 아닌 특수한 MEETIC 기술을 사용하였습니다. • 재 질 : 폴리아미드계 나일론 100% 방수성재질 • 지 름 : 11mm • 길 이 : 200M • 무 게 : 73g/m • 색 상 : 적색/검정/연두, 파랑/검정/연두, 흰색/검정/연두 • 인장강도 : 32kN • 박음질 강도 : 24kN • 신장률 50/150kg : 3.5% • 수 축 률 : 3.6% • 외피이탈도 : 0% • 외피비율 : 39% • 코어비율 : 61% • 추락지탱횟수 : 20회 • 매 듭 비 : 0.99 • 인 증 : CE EN1891 Type A ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23361563
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)