구 분	다중확보기
제품명 (모델명)	벡터 리깅 플레이트	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	다중 연결 시스템 구성을 위한 확보판
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 전 방향 사용이 가능한 벡터 리깅플레이트는 어려운 현장을 위해 제작되었습니다. • 모서리가 둥근 7개의 홀이 있어 카라비너와 슬링 사용이 가능합니다. • 아보리스트, 로프액세스에 사용됩니다. • 재 질 : 7075 고강도 항공기 합금 • 최소 파손 강도 : 48kN • 중 량 : 168g • 홀 크 기 : 사이드 – 31 x 18mm, 중앙 - 45mm • 사 이 즈 : 116 x 105 x 12mm (가로 x 세로 x 높이) • 인 증 : General Use NFPA 1983:2017
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)