구 분	패스트 로프
제품명 (모델명)	40mm SPLICED EYE (SE)	제조사 (원산지)	말로우 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	공중에 호버링 중인 수송용헬기에서 안전하고 빠르게 하강을 위한 패스트 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 패스트 로프는 특수부대 및 SWAT 팀에서 헬기 하강 시 많이 사용되고 있습니다. • 말로우 패스트 로프의 고유한 구조는 하강 내내 제어를 편하게 할 수 있으며 쉽게 속도를 늦추거나 제동이 가능합니다. • 구조가 유연하기때문에 손에 무리가 가지 않고 다른 로프보다 힘이 덜 듭니다. • 액체를 흡수하기 때문에 기름과 일반적인 유출은 하강 중에 속도나 제어에 영향을 미치지 않습니다. • 강도와 신장율이 높으면서도 유연합니다. • 개인장비(각 150kg)를 포함하여 한번에 최대 3명의 인원이 헬기에서 빠르고 안전하게 하강할 수 있도록 설계 되었습니다. • 한 쪽 끝은 스플라이스 아이로 고리 마감되어 있습니다. • 원 사 : 용융처리된 나일론 스테이플 6 • 로프구조 : 4쌍의 가닥이 8가닥 엮임으로 직조 • 로프직경 : 40 mm • 최소하중 : 7,600 kgs • 평균하중 : 11,000 kgs • 길 이 : 18.3 M, 27.4 M, 36.6 M • 중 량 : 940 g/m 표면장력이 0일때 • 보관기한 : 10년 • 서비스기한 : 10년 • 제조일로부터 최대 사용기한 : 10년
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)