구 분	내열 로프
제품명 (모델명)	FR 아라미드 11A	제조사 (원산지)	질몬트 (슬로바키아)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고온이나 화학물질이 노출된 지역에 접근하여 구조활동시 사용 할 수 있는 열에 강한 아라미드원사로 직조된 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 400℃ 이상에서 녹는 아라미드 원사로 직조된 방염 특수로프 • 재 질 : 코어 - 폴리아미드계 나일론 , 외피 - 아라미드 방염 특수 로프 • 구 분 : 내열 스태틱 11 A • 색 상 : 옐로우 • 직 경 : 11mm • 길 이 : 200M • 로프무게 : 78.7g/m • 인장강도 : 30kN • 8자 매듭강도 : 15kN/3min • 외피비율 : 41% • 코어비율 : 59% • 스태틱신장율 : 1.6% • 외피이탈도 : 0% • 열감소처리 : YES • 수 축 율 : -3% • 매 듭 비 : 0.7 • 인 증 : CE EN1891 A ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23521389
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)